ICS 83.140.30

点击此处添加中国标准文献分类号

DB35

福建省地方标准

DB 35/ TXX—XXXX

建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）内螺旋管材

Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) inner spiral pipes for soil and waste discharge inside buildings

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

福建省质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　定义、符号	1

4　材料	2

5　分类和标记	2

6　结构型式	3

7　要求	3

8　试验方法	6

9　检验规则	7

10　标志、包装、运输及贮存	8

前  言

建筑用硬聚氯乙烯（PVC-U）内螺旋消音管材目前尚未有相应的国家标准、行业标准，为规范产品生产，控制产品质量，特制定本标准。

本标准按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》规则编写。

本标准由×××××××××提出。

本标准由×××××××××批准。

本标准主要起草单位：福建亚通新材料科技股份有限公司、国家塑料中心、×××××××

本标准主要起草人：陈鹊、许盛光、×××××××

建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）内螺旋管材

- 范围

本标准规定了以聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料，添加必要的助剂，经挤出成型的硬聚氯乙烯(PVC-U)内螺旋管材（以下简称为“管材”）的材料、分类和标记、结构型式、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于建筑物内排水用管材。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1033.1-2008  塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

GB/T 2828.1-2003  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划（ISO 2859-1:1999,IDT）

GB/T 2918         塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 5836.1-2006  建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材（neq ISO 3633:2002）

GB/T 6671-2001    热塑性塑料管材  纵向回缩率的测定(eqv ISO 2505:1994)

GB/T 8802-2001    热塑性塑料管材、管件  维卡软化温度的测定(eqv ISO 2507:1995)

GB/T 8804.2-2003  热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材

GB/T 8806-2008    塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定

GB/T 13526-2007   硬聚氯乙烯(PVC-U) 管材 二氯甲烷浸渍试验方法

GB/T 14152-2001   热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法  时针旋转法(eqv ISO 3127:1994)

GB/T 19278-2003   热塑性塑料管材、管件及阀门通用术语及其定义

QB/T 2803-2006    硬质塑料管材弯曲度测量方法

- 定义、符号

GB/T 19278-2003确定的以及下列定义和符号适用于本标准。

  - 定义

螺棱 (helix ridge)

管材内壁凸起的具有导流作用的螺旋结构。

螺棱高度 (height of helix ridge)h

螺棱顶端与管材内表面的距离（见图1、图2），单位为mm。

外层壁厚 (wall thickness of outside layer) e1

管壁带空腔的管材，空腔区域的外壁与管材外表面之间的距离（见图2），单位为mm。

内层壁厚 (wall thickness of inside layer)e2

管壁带空腔的管材，空腔区域的内壁与管材内表面之间的距离。如管材内表面带螺棱，内层壁厚不包括螺棱高度（见图2），单位为mm。

  - 符号

dn    公称外径

dem       平均外径

h     螺棱高度

e     壁厚

e1    外层壁厚

e2    内层壁厚

- 材料

生产管材的原料为硬聚氯乙烯（PVC-U）混配料。混配料应以聚氯乙烯（PVC）树脂为主，加入为生产符合本标准的管材所必需的添加剂，添加剂应分散均匀。

生产管材的原料中聚氯乙烯树脂质量百分含量不宜低于80%。

在保证最终产品满足本标准技术要求的前提下，允许使用来自本厂的生产同种管材产生的清洁回用料。

- 分类和标记

  - 分类

管材按结构型式分为实壁内螺旋管材和中空壁内螺旋管材。

实壁内螺旋管材分为普通型内螺旋管材和加强型内螺旋管材。

  - 标记

建筑排水用PVC-U  □ φ□×□

结构型式（加强型内螺旋管材需标记出加强型）

公称外径×壁厚，单位为毫米（mm）

- 公称外径为110mm，壁厚为3.2mm，加强型内螺旋管材的标记为： 建筑排水用PVC-U 加强型内螺旋管材φ110×3.2

- 公称外径为110mm，壁厚为3.2mm，普通型内螺旋管材的标记为： 建筑排水用PVC-U内螺旋管材φ110×3.2

- 公称外径为110mm，壁厚为4.8mm，中空壁内螺旋管材的标记为：建筑排水用PVC-U 中空壁内螺旋管材φ110×4.8

- 结构型式

  - 实壁内螺旋管材

外表面光滑、内表面带螺棱、管壁不带空腔的结构壁管材。典型的结构如图1所示。

- 实壁内螺旋管材典型示例

  - 中空壁内螺旋管材

外表面光滑、内表面带螺棱、管壁带空腔结构的结构壁管材。典型的结构如图2所示。

- 中空壁内螺旋管材典型示例

- 要求

  - 颜色

管材一般为白色，其他颜色可由供需双方协商确定。

  - 外观

管材不允许有气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。螺棱应完整，无断棱。管材两端面应切割平整并与轴线垂直。

  - 规格尺寸

    - 长度

管材长度一般为4m或6m，其他长度由供需双方商定。管材的长度不允许有负偏差。

    - 外径和壁厚

      - 实壁内螺旋管材外径和壁厚

- 实壁内螺旋管材外径和壁厚尺寸

单位为毫米

| 公称外径 dn | 平均外径dem |  | 壁厚e |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小平均外径 dem, min | 最大平均外径 dem, max | 最小壁厚 emin | 最大壁厚 emax |
| 75 | 75.0 | 75.3 | 2.3 | 2.7 |
| 110 | 110.0 | 110.3 | 3.2 | 3.8 |
| 125 | 125.0 | 125.3 | 3.2 | 3.8 |
| 160 | 160.0 | 160.4 | 4.0 | 4.6 |

      - 中空壁内螺旋管材外径和壁厚

- 中空壁内螺旋管材外径和壁厚尺寸

单位为毫米

| 公称外径 dn | 平均外径dem |  | 壁厚e |  | 最小外层壁厚 e1, min | 最小内层壁厚 e2, min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小平均外径 dem, min | 最大平均外径 dem, max | 最小壁厚 emin | 最大壁厚 emax |  |  |
| 75 | 75.0 | 75.5 | 4.6 | 5.1 | 1.3 | 1.0 |
| 110 | 110.0 | 110.6 | 4.8 | 5.3 | 1.8 | 1.2 |
| 125 | 125.0 | 125.7 | 5.0 | 5.6 | 1.8 | 1.2 |
| 160 | 160.0 | 160.8 | 5.5 | 6.2 | 2.2 | 1.5 |

    - 螺棱要求

- 螺棱要求

单位为毫米

| 公称 外径 | 类型 | 螺棱高度h | 螺棱数量 | 螺距 | 螺旋方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 内螺旋管材（普通型） | ≥2.0 | 4 | ≤2500 | 逆时针方向 |
|  | 内螺旋管材（加强型） | ≥2.7 | 8 | ≤2500 |  |
|  | 中空壁螺旋管材 | ≥1.7 | 6 | ≤840 |  |
| 110 | 内螺旋管材（普通型） | ≥2.7 | 6 | ≤2500 |  |
|  | 内螺旋管材（加强型） | ≥3.0 | 12 | ≤2500 |  |
|  | 中空壁螺旋管材 | ≥2.5 | 6 | ≤840 |  |
| 125 | 内螺旋管材（普通型） | ≥3.0 | 6 | ≤2500 |  |
|  | 内螺旋管材（加强型） | ≥3.5 | 12 | ≤2500 |  |
|  | 中空壁螺旋管材 | ≥2.5 | 6 | ≤840 |  |
| 160 | 内螺旋管材（普通型） | ≥3.5 | 8 | ≤2500 |  |
|  | 内螺旋管材（加强型） | ≥4.0 | 16 | ≤2500 |  |
|  | 中空壁螺旋管材 | ≥2.8 | 8 | ≤840 |  |

    - 不圆度

管材不圆度应不大于0.024dn。

不圆度的测定应在管材出厂前进行。

    - 弯曲度

管材弯曲度应不大于0.5%。

  - 物理力学性能

管材物理力学性能应符合表4的规定。

- 物理力学性能

| 项 目 | 要 求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度/（kg/m3） | 1350～1550 | 8.4 |
| 维卡软化温度（VST）/℃ | ≥79 | 8.5 |
| 纵向回缩率/（%） | ≤5 | 8.6 |
| 落锤冲击试验TIR | TIR≤10% | 8.7 |
| 二氯甲烷浸渍试验 | 表面变化不劣于4L | 8.8 |
| 拉伸屈服强度/MPa | ≥40 | 8.9 |

  - 系统适用性

弹性密封圈连接型接头，管材与管材和/或管件连接后应进行水密性、气密性的系统适用性试验，并应符合表5的规定

- 系统适用性

| 项 目 | 要 求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 水密性试验 | 无渗漏 | 8.10.1 |
| 气密性试验 | 无渗漏 | 8.10.2 |

- 试验方法

  - 状态调节

除有特殊规定外，按GB/T 2918规定，在（23±2）℃条件下状态调节24h，并在同样条件下进行试验。

  - 颜色和外观检查

用肉眼直接观察。

  - 尺寸测量

    - 长度

用精度不低于1mm的卷尺测量。

    - 平均外径和壁厚

按GB/T 8806-2008的规定测量。

    - 螺棱高度

按GB/T 8806-2008的规定测量。

    - 不圆度

按GB/T 8806-2008的规定测量。

    - 弯曲度

按QB/T 2803-2006的规定测定。

  - 密度

按GB/T 1033.1-2008中A法测定。

  - 维卡软化温度

按GB/T 8802-2001测定。

  - 纵向回缩率

按GB/T 6671-2001测定。

  - 落锤冲击试验

按GB/T 14152-2001测定。试验温度为（0±1）℃。锤头类型：管材规格＜110mm时取d25，管材规格≥110mm时取d90。实壁内螺旋管材落锤质量和下落高度应符合表6规定，中空壁内螺旋管材落锤质量和下落高度应符合表7规定。

- 落锤质量和下落高度

| 公称外径/mm | 落锤质量/kg | 下落高度/m |
| --- | --- | --- |
| 75 | 0.25±0.005 | 1.5±0.01 |
| 110 | 0.5±0.005 | 1.5±0.01 |
| 125 | 1.0±0.005 | 1.5±0.01 |
| 160 | 1.0±0.005 | 1.5±0.01 |

- 落锤质量和下落高度

| 公称外径/mm | 落锤质量/kg | 下落高度/m |
| --- | --- | --- |
| 75 | 0.25±0.005 | 1.0±0.01 |
| 110 | 0.5±0.005 | 1.0±0.01 |
| 125 | 0.5±0.005 | 1.5±0.01 |
| 160 | 0.5±0.005 | 1.5±0.01 |

  - 拉伸屈服强度

按GB/T 8804.2-2003的规定测定。

  - 二氯甲烷浸渍试验

按GB/T 13526-2007的规定测定。

  - 系统适用性

    - 水密性试验

按GB/T 5836.1-2006附录A进行试验。

    - 气密性试验

按GB/T 5836.1-2006附录B进行试验。

- 检验规则

  - 一般规则

产品需经生产厂质量检验部门合格并附有合格标志，方可出厂。

  - 组批

同一原料配方、同一工艺和同一规格连续生产的管材作为一批，每批数量不超过50t，如果生产7天尚不足50t，则以7天产量为一批。

  - 出厂检验

    - 出厂检验项目为7.1～7.3及7.4中纵向回缩率和落锤冲击试验。

    - 7.1～7.3按GB/T 2828.1-2003采用正常检验一次抽样方案，取一般检验水平Ⅰ，接收质量限（AQL）6.5，见表8。

- 抽样方案

单位为根

| 批量范围N | 样本量n | 接收数Ac | 拒收数Re |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤150 | 8 | 1 | 2 |
| 151～280 | 13 | 2 | 3 |
| 281～500 | 20 | 3 | 4 |
| 501～1 200 | 32 | 5 | 6 |
| 1 201～3 200 | 50 | 7 | 8 |
| 3 201～10 000 | 80 | 10 | 11 |

    - 在计数合格的产品中，随机抽取足够样品进行7.4中纵向回缩率和落锤冲击试验。

  - 型式试验

型式检验项目为本标准第7章全部项目。并按9.3.2规定对7.1～7.3进行检验，在检验合格的样品中随机抽取足够的样品，进行7.4及7.5中的各项检验。一般情况下，每两年至少一次，若有以下情况，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 结构，材料，工艺有较大的改变，可能影响产品性能时；

- 产品长期停产后恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 质量监督机构提出进行型式检验时。

  - 判定规则

7.1～7.3中任意一条不符合表8规定时判为不合格，物理力学性能中有一项达不到指标时，则在该批中随机抽取双倍的样品对该项进行复验，如仍不合格，则判该批不合格。

- 标志、包装、运输及贮存

  - 标志

每根管材上应含有至少一处完整标志，标志间距不应大于2m，标志至少应包括以下内容：

- 厂名或厂名简称、商标；

- 按5.2规定的标记内容；

- 批号和生产日期。

  - 包装

使用塑料套膜或按客户要求进行包装。

  - 运输

管材在装卸运输时，不得受剧烈撞击，抛摔和重压。

  - 贮存

管材存放场地应平整，堆放整齐，堆放高度不宜超过2m，远离热源。当露天存放时，应遮盖，防止曝晒。

_________________________________